Общество с ограниченной ответственностью «Бюро независимой экспертизы «Гарантия» ОГРН № 1142651011690 ИНН 2635829718 КПП 263501001 355042, Юр. г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ д.33, офис 305, Факт. 50 лет ВЛКСМ 35/5 офис 314 тел. 8-903-418-60-15, 65-12-82.

Заключение строительно-технической экспертизы № 17

г. Ставрополь                                                                      «05» апреля 2016 г.

29 февраля 2016 года  Администрация Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия и ГУП СК «Бюро экспертиз»  заключили договор о проведении независимой строительно-технической экспертизы и диагностики разрушений асфальтобетонных покрытий дорог и тротуаров, а так же рекомендаций по ремонту щебеночных автодорог в границах ГГМО РК в соответствии с требованиями ОДМД (отраслевой дорожный методический документ) по ремонту автомобильных дорог, с требованиями СНиП и ГОСТ «Автомобильные дороги».

________________________________________________________________________

На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы:

1. Определить объемы разрушений асфальтобетонных автодорог по улицам и переулкам  города Городовиковска.

2. Определить объемы разрушений автодорог с щебеночным покрытием по улицам и переулкам города Городовиковска

3. Определить количество дорожных знаков и стоимость, необходимых замене и установки новых дорожных знаков.

4. Определить протяженность и стоимость нанесения дорожной разметки и разметки переходов согласно нормативных документов.

5. Определить сметную стоимость и методы ремонта автодорог, согласно объема разрушений.

6. Определить сметную стоимость и методы ремонта тротуаров, согласно объемов разрушений.

7. Определить сметную стоимость и методы ремонта автодорог со щебеночным покрытием.

8. Составить техническое задание по применению строительных материалов согласно ГОСТ и СНиП.

Производство строительно-технической экспертизы поручено мне, эксперту Ширяеву Анатолию Васильевичу, имеющему высшее образование по специальности "Промышленное и гражданское строительство", специализация "Исследование и проектирование зданий и сооружений", присуждена квалификация: инженер       (диплом ВСГ 4063347, г. Ставрополь "Северо-Кавказский государственный технический университет"). Стаж работы в строительстве - 32 года, стаж экспертной работы 14 лет.

- Обследование

На основании ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы", ОДН 218.0.006-2002 "Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог", раздел 4., собственник дорог, Администрация  муниципального образования, должна проводить диагностику автомобильных дорог, на основании проведенной диагностики составить сметную документацию. Проведение диагностики, согласно нормативных актов, должны проводить специализированные организации, или экспертные организации. Цель проведения диагностики, это, прежде всего определение причин, по которым происходит разрушение дорог, на основании проведенных исследований, собственнику автодорог даются четкие рекомендации как произвести ремонт автомобильных дорог.

В соответствии с ОДН 218.0.006-2002 "Правила диагностики и оценки состояния, автомобильных дорог": Раздел 4.8. - прочность и состояние дорожной одежды и покрытия (наличие, вид, расположение и характеристика дефектов). Визуальная оценка состояния дорожного покрытия позволяет получить данные о его состоянии, выявить места, подлежащие оценке прочности дорожной одежды, определить объем повреждений, необходимый для планирования работ по ремонту и содержанию.

Обследование автомобильных дорог и тротуаров города Городовиковска, Республики Калмыкия было произведено 29 февраля 2016 года, в 11 часов 00 минут,  в согласованную дату, в присутствии Ковтунова Дениса Владимировича  –  заместителя главы администрации ГГМО РК;

Обследование производилось при дневном освещении, с использованием технических средств, штангенциркуля ГОСТ 166, измерительной рулетки ГОСТ 7502, курвиметра.

Обследование проведено в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы", СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги", ГОСТ 9128-2009  "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон", ОДН 218.0.006.2008 "Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог". В процессе обследования проводились измерения дефектов.

2. Результаты обследования

Ямочный ремонт автомобильных дорог

2.1. Автодорога "ул. Советская"

По результатам визуального осмотра установлены разрушения асфальтобетонного покрытия местами на всем протяжении автодороги. По результатам измерений необходимо произвести ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия площадью ремонта:

до 5-ти квадратных метров – 450,0 квадратных метров;

до 25 ти квадратных метров – 185,0 квадратных метров;

Толщина асфальтобетона должна быть не менее 50 миллиметров, что обеспечит долговечность ремонтируемых мест на срок не менее 3-х лет.

Места мелких разрушений глубиной до 20 миллиметров необходимо заделать битумно-дорожной эмульсией ГОСТ 52128-2003 и мытым щебнем фракции 5-10 миллиметров, струйно-инъекционным методом на базе автомобиля, площадью ремонта – 450,0 квадратных метров.

Трещины в асфальтобетонном покрытии заделать Битумно-полимерной мастикой глубокого проникновения  «Подряд-БМП» ТУ 5775-003-79988440-2013 с присыпкой серым песком или отсевом из щебня твердых пород.

2.2. Автодорога пер. Западный.

По результатам визуального осмотра установлено разрушения асфальтобетонного покрытия местами на всем протяжении автодороги. По результатам измерений необходимо произвести ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия площадью ремонта:

до 5-ти квадратных метров – 115,0 квадратных метров;

Толщина асфальтобетона должна быть не менее 50 миллиметров, что обеспечит долговечность ремонтируемых мест на срок не менее 3-х лет.

Места мелких разрушений глубиной до 20 миллиметров необходимо заделать битумно-дорожной эмульсией ГОСТ 52128-2003 и мытым щебнем фракции 5-10 миллиметров, струйно-инъекционным методом на базе автомобиля, площадью ремонта – 180,0 квадратных метров.

Трещины в асфальтобетонном покрытии заделать Битумно-полимерной мастикой глубокого проникновения  «Подряд-БМП» ТУ 5775-003-79988440-2013 с присыпкой серым песком или отсевом из щебня твердых пород.

2.3. Автодорога ул. Сальская.

По результатам визуального осмотра установлено сплошное разрушение асфальтобетонного покрытия. По результатам измерений необходимо произвести устройство асфальтобетонного покрытия площадью 115 квадратных метров.

Произвести устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси в объеме 27,2 кубических метров.

Места мелких разрущений глубиной до 20 миллиметров необходимо заделать битумно-дорожной эмульсией ГОСТ 52128-2003 и мытым щебнем фракции 5-10 миллиметров, струйно-инъекционным методом на базе автомобиля, площадью ремонта – 50,0 квадратных метров.

Трещины в асфальтобетонном покрытии заделать Битумно-полимерной мастикой глубокого проникновения  «Подряд-БМП» ТУ 5775-003-79988440-2013 с присыпкой серым песком или отсевом из щебня твердых пород.

2.4. Автодорога ул. Горького.

По результатам визуального осмотра установлено разрушения асфальтобетонного покрытия местами на всем протяжении автодороги. По результатам измерений необходимо произвести ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия площадью ремонта:

до 5-ти квадратных метров – 80,0 квадратных метров;

до 25 ти квадратных метров – 70,0 квадратных метров;

Толщина асфальтобетона должна быть не менее 50 миллиметров, что обеспечит долговечность ремонтируемых мест на срок не менее 3-х лет.

По результатам визуального осмотра установлено сплошное разрушение асфальтобетонного покрытия. По результатам измерений необходимо произвести устройство асфальтобетонного покрытия площадью 125 квадратных метров.

Произвести устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси в объеме 19,0 кубических метров.

Места мелких разрушений глубиной до 20 миллиметров необходимо заделать битумно-дорожной эмульсией ГОСТ 52128-2003 и мытым щебнем фракции 5-10 миллиметров, струйно-инъекционным методом на базе автомобиля, площадью ремонта – 70,0 квадратных метров.

Трещины в асфальтобетонном покрытии заделать Битумно-полимерной мастикой глубокого проникновения  «Подряд-БМП» ТУ 5775-003-79988440-2013 с присыпкой серым песком или отсевом из щебня твердых пород.

2.5. Автодорога пер. Октябрьский.

По результатам визуального осмотра установлено разрушения асфальтобетонного покрытия местами на всем протяжении автодороги. По результатам измерений необходимо произвести ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия площадью ремонта:

до 5-ти квадратных метров – 90,0 квадратных метров;

до 25 ти квадратных метров – 100,0 квадратных метров;

Толщина асфальтобетона должна быть не менее 50 миллиметров, что обеспечит долговечность ремонтируемых мест на срок не менее 3-х лет.

Места мелких разрущений глубиной до 20 миллиметров необходимо заделать битумно-дорожной эмульсией ГОСТ 52128-2003 и мытым щебнем фракции 5-10 миллиметров, струйно-инъекционным методом на базе автомобиля, площадью ремонта – 80,0 квадратных метров.

Трещины в асфальтобетонном покрытии заделать Битумно-полимерной мастикой глубокого проникновения  «Подряд-БМП» ТУ 5775-003-79988440-2013 с присыпкой серым песком или отсевом из щебня твердых пород.

2.6. Автодорога в районе Лесхоз, ул. Сосновая, ул. Березовая

По результатам визуального осмотра установлены разрушения асфальтобетонного покрытия местами на всем протяжении автодороги. По результатам измерений необходимо произвести ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия площадью ремонта:

до 5-ти квадратных метров – 50,0 квадратных метров;

до 25 ти квадратных метров – 150,0 квадратных метров;

Толщина асфальтобетона должна быть не менее 50 миллиметров, что обеспечит долговечность ремонтируемых мест на срок не менее 3-х лет.

2.7. Автодорога ул. Ленина.

По результатам визуального осмотра установлены разрушения асфальтобетонного покрытия местами на всем протяжении автодороги. По результатам измерений необходимо произвести ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия площадью ремонта:

до 5-ти квадратных метров – 40,0 квадратных метров;

до 25 ти квадратных метров – 10,0 квадратных метров;

Толщина асфальтобетона должна быть не менее 50 миллиметров, что обеспечит долговечность ремонтируемых мест на срок не менее 3-х лет.

2.8. Автодорога ул. Садовая.

По результатам визуального осмотра установлено разрушения асфальтобетонного покрытия местами на всем протяжении автодороги. По результатам измерений необходимо произвести ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия площадью ремонта:

до 5-ти квадратных метров – 120,0 квадратных метров;

до 25 ти квадратных метров – 60,0 квадратных метров;

Толщина асфальтобетона должна быть не менее 50 миллиметров, что обеспечит долговечность ремонтируемых мест на срок не менее 3-х лет.

Места мелких разрушений глубиной до 20 миллиметров необходимо заделать битумно-дорожной эмульсией ГОСТ 52128-2003 и мытым щебнем фракции 5-10 миллиметров, струйно-инъекционным методом на базе автомобиля, площадью ремонта – 85,0 квадратных метров.

Трещины в асфальтобетонном покрытии заделать Битумно-полимерной мастикой глубокого проникновения  «Подряд-БМП» ТУ 5775-003-79988440-2013 с присыпкой серым песком или отсевом из щебня твердых пород.

2.9. Автодорога пер. Кировский.

По результатам визуального осмотра установлено разрушения асфальтобетонного покрытия местами на всем протяжении автодороги. По результатам измерений необходимо произвести ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия площадью ремонта:

до 5-ти квадратных метров – 210,0 квадратных метров;

до 25 ти квадратных метров – 100,0 квадратных метров;

Толщина асфальтобетона должна быть не менее 50 миллиметров, что обеспечит долговечность ремонтируемых мест на срок не менее 3-х лет.

Произвести устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси объемом 12,3 кубических метров.

Места мелких разрушений глубиной до 20 миллиметров необходимо заделать битумно-дорожной эмульсией ГОСТ 52128-2003 и мытым щебнем фракции 5-10 миллиметров, струйно-инъекционным методом на базе автомобиля, площадью ремонта – 100,0 квадратных метров.

Трещины в асфальтобетонном покрытии заделать Битумно-полимерной мастикой глубокого проникновения  «Подряд-БМП» ТУ 5775-003-79988440-2013 с присыпкой серым песком или отсевом из щебня твердых пород.

2.10. Автодорога пер. Чапаевский.

По результатам визуального осмотра установлено разрушения асфальтобетонного покрытия местами на всем протяжении автодороги. По результатам измерений необходимо произвести ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия площадью ремонта:

до 5-ти квадратных метров – 270,0 квадратных метров;

Толщина асфальтобетона должна быть не менее 50 миллиметров, что обеспечит долговечность ремонтируемых мест на срок не менее 3-х лет.

2.11. Автодорога ул. Буденного.

По результатам визуального осмотра установлено разрушения асфальтобетонного покрытия местами на всем протяжении автодороги. По результатам измерений необходимо произвести ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия площадью ремонта:

до 5-ти квадратных метров – 120,0 квадратных метров;

Толщина асфальтобетона должна быть не менее 50 миллиметров, что обеспечит долговечность ремонтируемых мест на срок не менее 3-х лет.

Произвести устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси объемом 5,1 кубических метров.

Места мелких разрушений глубиной до 20 миллиметров необходимо заделать битумно-дорожной эмульсией ГОСТ 52128-2003 и мытым щебнем фракции 5-10 миллиметров, струйно-инъекционным методом на базе автомобиля, площадью ремонта – 50,0 квадратных метров.

2.12. Автодорога ул. 60 лет Октября

По результатам визуального осмотра установлено разрушения асфальтобетонного покрытия местами на всем протяжении автодороги. По результатам измерений необходимо произвести ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия площадью ремонта:

до 5-ти квадратных метров – 80,0 квадратных метров;

Толщина асфальтобетона должна быть не менее 50 миллиметров, что обеспечит долговечность ремонтируемых мест на срок не менее 3-х лет.

2.13. Автодорога ул. «Заречная»

По результатам визуального осмотра установлено разрушения асфальтобетонного покрытия местами на всем протяжении автодороги. По результатам измерений необходимо произвести ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия площадью ремонта:

до 5-ти квадратных метров – 90,0 квадратных метров;

Толщина асфальтобетона должна быть не менее 50 миллиметров, что обеспечит долговечность ремонтируемых мест на срок не менее 3-х лет.

2.14. Автодорога ул. «Первомайская»

По результатам визуального осмотра установлены мелкие разрушения асфальтобетонного покрытия местами на всем протяжении автодороги. По результатам измерений необходимо произвести мелкий ремонт асфальтобетонного покрытия глубиной до 20 миллиметров, струйно-инъекционным методом на базе автомобиля. Разрушения необходимо заделать битумно-дорожной эмульсией ГОСТ 52128-2003 и мытым щебнем фракции 5-10 миллиметров,  площадью ремонта – 300,0 квадратных метров.

2.15. Автодорога ул. «Фрунзе»

По результатам визуального осмотра установлено разрушения асфальтобетонного покрытия местами на всем протяжении автодороги. По результатам измерений необходимо произвести ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия площадью ремонта:

до 5-ти квадратных метров – 50,0 квадратных метров;

Толщина асфальтобетона должна быть не менее 50 миллиметров, что обеспечит долговечность ремонтируемых мест на срок не менее 3-х лет.

2.16. Автодорога ул. «К. Маркса»

По результатам визуального осмотра установлено разрушения асфальтобетонного покрытия местами на всем протяжении автодороги. По результатам измерений необходимо произвести ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия площадью ремонта:

до 5-ти квадратных метров – 90,0 квадратных метров;

до 25 ти квадратных метров – 220,0 квадратных метров;

Толщина асфальтобетона должна быть не менее 50 миллиметров, что обеспечит долговечность ремонтируемых мест на срок не менее 3-х лет.

Произвести устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси объемом 11,2 кубических метров.

Места мелких разрушений глубиной до 20 миллиметров необходимо заделать битумно-дорожной эмульсией ГОСТ 52128-2003 и мытым щебнем фракции 5-10 миллиметров, струйно-инъекционным методом на базе автомобиля, площадью ремонта – 90,0 квадратных метров.

Трещины в асфальтобетонном покрытии заделать Битумно-полимерной мастикой глубокого проникновения  «Подряд-БМП» ТУ 5775-003-79988440-2013 с присыпкой серым песком или отсевом из щебня твердых пород.

3. Ремонт автодорог в щебеночном исполнении

3.1. Визуальным осмотром автомобильных дорог со щебеночным покрытием было установлено, что щебеночное покрытие обследуемых улиц проводилось много лет назад и щебеночное покрытие пришло в негодность, во многих местах смешалось с землей.

Необходимо произвести:

- исправление профиля основания автодорог с целью выравнивания поверхности основания;

- произвести устройство щебеночного покрытия основания из природного щебня, толщиной 15 сантиметров с заклинкой.

3.1. Ремонт автодороги в 1-м микрорайоне от дома № 10 до дома № 19

в щебеночном исполнении (окол), с профилировкой дороги автогрейдером.

Визуальным осмотром установлено разрушение на всей площади автодороги. По результатам измерений площадь автодороги составляет 1243 квадратных метров.

Необходимо произвести следующие виды работ:

- исправление профиля основания автодороги с целью выравнивания поверхности основания;

- произвести устройство щебеночного покрытия основания, толщиной 12 сантиметров, щебнем из природного камня известняка, марка 400, размер зерен 40-70 мм, сорт II

- произвести устройство щебеночного покрытия основания, толщиной 3 сантиметра, щебнем из природного камня твердых пород, марка 800, размер зерен 5-10, 10-20 миллиметров. Согласно СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги" п. 7.46. следует применять щебень фракций 5-10 и 10-20мм. – в качестве расклинивающего.

3.2. Ремонт автодороги в 1-м микрорайоне от дома № 23 до дома № 27

в щебеночном исполнении (окол), с профилировкой дороги автогрейдером.

Визуальным осмотром установлено разрушение на всей площади автодороги. По результатам измерений площадь автодороги составляет 552,0 квадратных метров.

Необходимо произвести следующие виды работ:

- исправление профиля основания автодороги с целью выравнивания поверхности основания;

- произвести устройство щебеночного покрытия основания, толщиной 12 сантиметров, щебнем из природного камня известняка, марка 400, размер зерен 40-70 мм, сорт II;

- произвести устройство щебеночного покрытия основания, толщиной 3 сантиметра, щебнем из природного камня твердых пород, марка 800, размер зерен 5-10, 10-20 миллиметров. Согласно СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги" п. 7.46. следует применять щебень фракций 5-10 и 10-20мм. – в качестве расклинивающего.

3.3. Ремонт автомобильной дороги по ул. «Дзержинского» в щебеночном исполнении (окол), с профилировкой дороги автогрейдером.

Визуальным осмотром установлено разрушение на всей площади автодороги. По результатам измерений площадь автодороги составляет 800,0 квадратных метров.

Необходимо произвести следующие виды работ:

- исправление профиля основания автодороги с целью выравнивания поверхности основания;

- произвести устройство щебеночного покрытия основания, толщиной 12 сантиметров, щебнем из природного камня известняка, марка 400, размер зерен 40-70 мм, сорт II;

- произвести устройство щебеночного покрытия основания, толщиной 3 сантиметра, щебнем из природного камня твердых пород, марка 800, размер зерен 5-10, 10-20 миллиметров. Согласно СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги" п. 7.46. следует применять щебень фракций 5-10 и 10-20мм. – в качестве расклинивающего.

3.4. Ремонт автомобильной дороги по пер. «Чекистов» в щебеночном  исполнении (окол), с профилировкой дороги автогрейдером.

Визуальным осмотром установлено разрушение на всей площади автодороги. По результатам измерений площадь автодороги составляет 400,0 квадратных метров.

Необходимо произвести следующие виды работ:

- исправление профиля основания автодороги с целью выравнивания поверхности основания;

- произвести устройство щебеночного покрытия основания, толщиной 12 сантиметров, щебнем из природного камня известняка, марка 400, размер зерен 40-70 мм, сорт II;

- произвести устройство щебеночного покрытия основания, толщиной 3 сантиметра, щебнем из природного камня твердых пород, марка 800, размер зерен 5-10, 10-20 миллиметров. Согласно СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги" п. 7.46. следует применять щебень фракций 5-10 и 10-20мм. – в качестве расклинивающего.

3.5. Ремонт автомобильной дороги по ул. Чкалова

Визуальным осмотром установлено разрушение песчано-гравийного покрытия на всей площади автодороги. По результатам измерений площадь автодороги составляет 1250,0 квадратных метров.

Необходимо произвести следующие виды работ:

- исправление профиля гравийного основания с добавлением нового материала, песчано гравийной смеси, природной, обогащенной, с содержанием гравия 35-50 %,  фракции зерен 10-20 мм.

3.6. Ремонт автомобильной дороги по ул. Просвещения в щебеночном исполнении (окол), с профилировкой дороги автогрейдером.

Визуальным осмотром установлено разрушение на всей площади автодороги. По результатам измерений площадь автодороги составляет 1000,0 квадратных метров.

Необходимо произвести следующие виды работ:

- исправление профиля основания автодороги с целью выравнивания поверхности основания;

- произвести устройство щебеночного покрытия основания, толщиной 12 сантиметров, щебнем из природного камня известняка, марка 400, размер зерен 40-70 мм, сорт II;

- произвести устройство щебеночного покрытия основания, толщиной 3 сантиметра, щебнем из природного камня твердых пород, марка 800, размер зерен 5-10, 10-20 миллиметров. Согласно СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги" п. 7.46. следует применять щебень фракций 5-10 и 10-20мм. – в качестве расклинивающего.

4.1. Ремонт тротуаров

4.2. Устройство тротуарной дорожки ул. «Ленина» от «ГСОШ № 1».

Визуальным осмотром установлено разрушение на всей площади тротуарной дорожки. По результатам измерений площадь тротуара составляет 461,2 квадратных метров.

Необходимо произвести следующие виды работ:

- устройство основания местами с добавлением нового материала, песчано - гравийной смеси, природной, обогащенной, с содержанием гравия 35-50 %,  фракции зерен 10-20 мм.

- устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 4 сантиметра.

4.3. Устройство тротуарной дорожки ул. «Садовая» от налоговой инспекции до дома № 21

Визуальным осмотром установлено разрушение на всей площади тротуарной дорожки. По результатам измерений площадь тротуара составляет 110,4 квадратных метров.

Необходимо произвести следующие виды работ:

- устройство основания местами с добавлением нового материала, песчано - гравийной смеси, природной, обогащенной, с содержанием гравия 35-50 %,  фракции зерен 10-20 мм.

- устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 4 сантиметра.

4.4. Устройство тротуарной дорожки по ул. «Садовая».

Визуальным осмотром установлено разрушение на всей площади тротуарной дорожки. По результатам измерений площадь тротуара составляет 747,3 квадратных метров.

Необходимо произвести следующие виды работ:

- устройство основания местами с добавлением нового материала, песчано - гравийной смеси, природной, обогащенной, с содержанием гравия 35-50 %,  фракции зерен 10-20 мм.

- устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 4 сантиметра.

4.5. Устройство тротуарной дорожки  по пер. «Западный».

Визуальным осмотром установлено разрушение на всей площади тротуарной дорожки. По результатам измерений площадь тротуара составляет 21,6 квадратных метров.

Необходимо произвести следующие виды работ:

- устройство основания местами с добавлением нового материала, песчано - гравийной смеси, природной, обогащенной, с содержанием гравия 35-50 %,  фракции зерен 10-20 мм.

- устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 4 сантиметра.

4.6. Устройство тротуарной дорожки «вдоль ГОСШ № 3».

Визуальным осмотром установлено разрушение на всей площади тротуарной дорожки. По результатам измерений площадь тротуара составляет 189,0 квадратных метров.

Необходимо произвести следующие виды работ:

- устройство основания местами с добавлением нового материала, песчано - гравийной смеси, природной, обогащенной, с содержанием гравия 35-50 %,  фракции зерен 10-20 мм.

- устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 4 сантиметра.

4.7. Устройство тротуарной дорожки от Хурульного комплекса до 1-го микрорайона.

Визуальным осмотром установлено разрушение на всей площади тротуарной дорожки. По результатам измерений площадь тротуара составляет 385,0 квадратных метров.

Необходимо произвести следующие виды работ:

- устройство основания местами с добавлением нового материала, песчано - гравийной смеси, природной, обогащенной, с содержанием гравия 35-50 %,  фракции зерен 10-20 мм.

- устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 4 сантиметра.

4.8. Устройство тротуарных дорожек к «пешеходным переходам».

Визуальным осмотром установлено разрушение тротуарных дорожек к пешеходным переходам во многих местах с площадью разрушений 5 – 10 квадратных метров. По результатам измерений площадь ремонтов тротуарных дорожек составляет 240,0 квадратных метров.

Необходимо произвести следующие виды работ:

- устройство основания местами с добавлением нового материала, песчано - гравийной смеси, природной, обогащенной, с содержанием гравия 35-50 %,  фракции зерен 10-20 мм.

- устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 4 сантиметра.

5.1. Горизонтальная дорожная разметка.

Визуальным осмотром были установлены еле видимые следы горизонтальной дорожной разметки, выполненной в 2015 году на автомобильных дорогах и пешеходных переходах. По результатам измерений необходимо произвести разметку проезжей части автодорог прерывистой линией при соотношении штриха и промежутка 1:3, согласно ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования». Приложение 1, таблица А.1. № 1,5. Длинна разметки составляет 5 километров. Разметка пешеходных переходов осуществляется по таблице А.1. № 1.14.1. Площадь нанесения дорожных разметок составляет 787,0 квадратных метров.

Окраска пешеходных переходов в количестве 14-ти, осуществляется красками белого и желтого цветов.

Рекомендуется при возможности осуществить разметку ручным способом, при помощи валиков или кистей по трафаретам. В этом случае толщина окрасочного слоя будет больше чем при нанесении разметки маркировочной машиной или краскопультами. Долговечность разметки будет в 1,5 – 2 раза дольше.

6.1. Дорожные знаки.

Визуальным и детальным осмотром установлено, что подлежит замене 30 дорожных знаков. Необходимо устройство 10 металлических стоек. Требуется дополнительно установить 8 новых дорожных знаков.

7. Объемы и стоимость восстановительного ремонта.

7.1. Объемы работ определялись в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы", п.5.2. Покрытие проезжей части не должно иметь  выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной правилами, дорожного движения скоростью. Контроль линейных параметров, характеризующих техническое состояние дорог и улиц, следует осуществлять с помощью линейки или рулетки. Контроль других параметров, не имеющих количественной оценки, осуществляется визуально.

В соответствии с ОДН 218.1.052-2002 «Оценка прочности нежестких дорожных одежд» (пункт 1.2) прочность дорожных конструкций является одним из важнейших транспортно-эксплуатационных показателей, влияющих на технический уровень и эксплуатационное состояние автомобильной дороги; при этом прочность (несущая способность) дорожной конструкции - это свойство, характеризующее способность дорожной конструкции воспринимать воздействие движущихся транспортных средств и погодно-климатических факторов (пункт 1.1. ОДН 218.1.052-2002) в процессе эксплуатации дорожной конструкции под воздействием автомобильного движения, погодно-климатических и грунтово-гидрологических факторов происходит постепенное снижение ее прочности, связанное с внутренними, необратимыми изменениями в каждом конструктивном элементе.

7.2. Стоимость работ определена на основании территориальных сметных нормативов ТЕР 81-02-27-2001, утвержденных Приказом Минстроя России № 171/пр от 13 марта 2015 года «О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета».

Стоимость, расход, и доставка строительных материалов определялась дополнительно с учетом действительной стоимости строительных материалов, стоимости транспортных расходов, строительных машин и механизмов.

Обследованием установлено, что необходимый  объем работ значительно превышает объем, возможный к выполнению за счет бюджетных средств.

# 7.3. Обследованием установлены объемы разрушений асфальтобетонных покрытий автодорог города Городовиковска, которые необходимо устранить в первую очередь, это произвести ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с применением битумной эмульсии и мытого щебня для устранения мелких и не глубоких разрушений. Произвести однослойный ямочный ремонт асфальтобетон-ных покрытий толщиной 50 миллиметров мелкозернистым асфальтобетоном с фракцией щебня 5-20 мм., по ГОСТ 9128-2009  "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон", согласно СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»

СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», п.10.16., 10.32. Так же предусмотрена поверхностная обработка асфальтобетонных покрытий согласно раздела 11, СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги", битумно-полимерной мастикой глубокого проникновения  "Подряд - БМП"   ТУ 5775-003-79988440-2013
для заделки трещин в асфальтобетонном покрытии с целью предотвращения разрушения асфальтобетона.

7.4. Составлен Локальный сметный расчет № 1 на «Ремонт асфальтобетонных покрытий автодорог в городе Городовиковск, Городовиковского района, Республики Калмыкия». Стоимость работ составляет 2 329 170 (Два миллиона триста двадцать девять тысяч сто семьдесят) рублей. Приложение № 1.

7.5. Обследованием установлены объемы разрушений щебеночных покрытий автодорог города Городовиковска, которые необходимо устранить в первую очередь. Необходимо исправить профиль автомобильных дорог и произвести устройство нового покрытия дорожной одежды согласно СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85», п.7.36., с применением щебня, согласно ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов», п. 3.1.2. Щебень в зависимости от выполняемой функции при устройстве оснований подразделяют на основной и расклинивающий. В качестве основного применяют щебень фракций 40 – 70, марки 400. В качестве расклинивающего для фракции 40 - 70 мм применяют щебень фракций 5 - 10 и 10 - 20 мм (смесь фракций 5 - 20 мм) из твердых горных пород.

7.6. Составлен Локальный сметный расчет № 2 на «Ремонт щебеночных покрытий автодорог в городе Городовиковск, Городовиковского района, Республики Калмыкия». Стоимость работ составляет 987 913 (Девятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот тринадцать) рублей. Приложение № 2.

7.7. Обследованием установлены объемы разрушений асфальтобетонных покрытий тротуаров города Городовиковска, которые необходимо устранить в первую очередь, это произвести устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см, устройство асфальтобетонного покрытия с применением битумной эмульсии, для устранения мелких и не глубоких разрушений. Местами произвести устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из песчано-гравийной смеси по ГОСТ 8267-93  «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ». Согласно СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85», предусмотрена поверхностная обработка асфальтобетонных покрытий на основании раздела 11, СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги", битумно-полимерной мастикой глубокого проникновения  "Подряд - БМП" ТУ 5775-003-79988440-2013 для заделки трещин в асфальтобетон-ном покрытии с целью предотвращения разрушения асфальтобетона.

7.8. Составлен Локальный сметный расчет № 3 на «Ремонт асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров в городе Городовиковск, Городовиковского района, Республики Калмыкия». Стоимость работ составляет 1 076 816 (Один миллион семьдесят шесть тысяч восемьсот шестнадцать) рублей. Приложение № 3

7.9. Обследованием установлены объемы разрушений дорожной разметки на асфальтобетонных покрытиях города Городовиковска, которые необходимо устранить в первую очередь, это произвести разметку проезжей части автодорог прерывистой линией при соотношении штриха и промежутка 1:3, согласно ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования». Приложение 1, таблица А.1. № 1,5.  Разметка пешеходных переходов осуществляется по таблице А.1. № 1.14.1.

Окраска пешеходных переходов в количестве 14-ти, осуществляется красками белого и желтого цветов.

Рекомендуется при возможности осуществить разметку ручным способом, при помощи валиков или кистей по трафаретам. В этом случае толщина окрасочного слоя будет больше чем при нанесении разметки маркировочной машиной или краскопультами. Долговечность разметки будет в 1,5 – 2 раза дольше.

7.10. Составлен Локальный сметный расчет № 4 на «Горизонтальную дорожную разметку асфальтобетонных покрытий автодорог в городе Городовиковск, Городовиковского района, Республики Калмыкия». Стоимость работ составляет 385 658 (Триста восемьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей. Приложение № 4.

7.11. Обследованием установлено, что подлежит замене 30 дорожных знаков. Необходимо устройство 10 металлических стоек. Требуется дополнительно установить 8 новых дорожных знаков.

7.12. Составлен Локальный сметный расчет № 5 на «Ремонт и смену дорожных знаков автодорог в городе Городовиковск, Городовиковского района, Республики Калмыкия». Стоимость работ составляет 220 393 (Двести двадцать тысяч триста девяносто три) рубля. Приложение № 5.

7.13. ВСЕГО стоимость ремонта автомобильных дорог в городе Городовиковск, Городовиковского района, Республики Калмыкия составляет:

2 329 170 + 987 913 + 1 076 816 + 385 658 + 220 393 = 4 999 950 ( четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят рублей).

7.14. Составлена «ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ на  ямочный ремонт автомобильных дорог города Городовиковска, Городовиковского района, Республики Калмыкия для обеспечения муниципальных нужд», а также «Требования к товарам (материалам), используемых при выполнении работ по ямочному ремонту автомобильных дорог города Городовиковск, Городовиковского района, Республики Калмыкия для обеспечения муниципальных нужд».

7.15. Составлена «ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ на  ямочный ремонт автомобильных дорог города Городовиковска, Городовиковского района, Республики Калмыкия для обеспечения муниципальных нужд», а также «Требования к товарам (материалам), используемых при выполнении работ по ямочному ремонту автомобильных дорог города Городовиковск, Городовиковского района, Республики Калмыкия для обеспечения муниципальных нужд». Приложение № 6, № 7.

7.16. Составлена «ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ на ремонт автомобильных дорог города Городовиковска, Городовиковского района, Республики Калмыкия для обеспечения муниципальных нужд», в щебеночном исполнении, а также «Требования к товарам (материалам), используемых при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог города Городовиковск, Городовиковского района, Республики Калмыкия для обеспечения муниципальных нужд». Приложение № 8, № 9.

7.17. Составлена «ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ на устройство тротуарных дорожек города Городовиковска, Городовиковского района, Республики Калмыкия для обеспечения муниципальных нужд», а также «Требования к товарам (материалам), используемых при выполнении работ по ремонту тротуаров города Городовиковск, Городовиковского района, Республики Калмыкия для обеспечения муниципальных нужд». Приложение № 10, № 11.

Эксперт                                         А. В. Ширяев

Используемая литература:

ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы";

ГОСТ 9128-2009  "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон";

ОДН 218.0.006.2008 "Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог";

ОДН 218.1.052-2002 «Оценка прочности нежестких дорожных одежд»

СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги";

ОДМД Минтранс РФ (Росавтодор) "Рекомендации по применению материалов при ремонте автомобильных дорог". М.,2003 г.

# СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»

ГОСТ 9128-2009  "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон";

ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие»

ГОСТ 8267-93  «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ»

ГОСТ 23735-79 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ»

ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов»

Термины и определения:

Капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ, при котором производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и других дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на более прочные и долговечные. В необходимых случаях повышаются геометрические параметры дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги.

Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по воспроизводству ее первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, при котором производится возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений дорожного покрытия, земляного полотна, дорожных сооружений, элементов обстановки и обустройства дороги, организация и обеспечение безопасности движения.
	Технический уровень автомобильной дороги - степень соответствия нормативным требованиям постоянных (не меняющихся в процессе эксплуатации или меняющихся только при реконструкции или ремонте) геометрических параметров и характеристик дороги и ее инженерных сооружений.
	Эксплуатационное состояние автомобильной дороги - степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик дороги, инженерного оборудования и обустройства, изменяющихся в процессе эксплуатации в результате воздействия транспортных средств, метеорологических условий и уровня содержания.

Условия погоды благоприятные - состояние погоды, при котором метеорологические факторы не оказывают отрицательного влияния на состояние поверхности дороги, скорость и безопасность движения автомобилей (сухо, ясно, отсутствие ветра или ветер со скоростью до 10 м/с, отсутствие тумана, относительная влажность воздуха до 90 %, температура воздуха в пределах от -30 °С до +30 °С в тени).

Условия погоды неблагоприятные - состояние погоды, при котором под действием метеорологических факторов заметно изменяется состояние поверхности дороги, ухудшается взаимодействие автомобиля с дорогой и ее восприятие водителем, в результате чего снижается скорость и безопасность движения. К неблагоприятным условиям погоды относится отдельное и совместное действие следующих факторов: осадки в виде дождя или снегопада интенсивностью до 0,1 мм/мин, ветер со скоростью 10-20 м/с, метель со скоростью 3-9 м/с, туман с метеорологической дальностью видимости 200-500 м, относительная влажность воздуха более 90 %, температура воздуха ±30 ¸ 40 °С в тени.
 	Коэффициент прочности - отношение фактического модуля упругости (прогиба) дорожной конструкции в данный момент времени к требуемому общему модулю упругости (прогибу), если дорожная одежда рассчитана по Инструкции ВСН 46-83, или к минимальному модулю упругости (прогибу), если дорожная одежда рассчитана по ОДН 218.046-01 или МОДН 2-2001.

Диагностика автомобильных дорог - обследование, сбор и анализ информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования дорог и дорожных сооружений, наличии дефектов и причин их появления, характеристиках транспортных потоков и другой необходимой для оценки и прогноза состояния дорог и дорожных сооружений в процессе дальнейшей эксплуатации.

песчано-гравийная смесь: Дорожно-строительный материал определенного гранулометрического состава, отвечающий техническим требованиям и получаемый как продукт переработки и обогащения песчано-гравийной массы; природный песок с массовой долей гравийных зерен 35-50%. Песчано-гравийные смеси характеризуют: содержанием гравия и песка в смеси, наибольшей крупностью зерен гравия, а также показателями, принятыми для оценки гравия и песка.

щебень — неорганический, зернистый, сыпучий материал с зернами крупностью свыше 5 мм (по европейским стандартам — более 3 мм), получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов.